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TECHNISCHES DATENBLATT · EVT PREMIUM ACRYL


TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT

EVT Premium Acryl 
PROFI Premium Acryl 
[image: ][image: ][image: ]1K-Acrylat-Dichtstoff auf Dispersionsbasis – Innen und Außen 

Anwendungsgebiete

· Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich mit mäßiger Dehnbeanspruchung und ohne 
ständige Feuchtigkeitsbelastung, z.B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein, 
Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC
· Verklebung auf saugenden Untergründen wie z. B. expandiertem Polystyrol („Styropor“), 
Stuckprofilen, Holz auf Beton und Mauerwerk u.a.
· Abdichten von Tür- und Fensteranschlüssen, Rollladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren und zur Rissverfugung
· Dauerhaft luftdichte Abdichtung im Innenbereich der Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Gebäudestruktur
· Für die RAL-Montage INNEN

Eigenschaften

· ZGV: 15% (Herstellerfestlegung) 
· ZGV: 10% (Herstellerfestlegung) gilt nur für den Farbton Transparent
· APEO-. glycol-, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
· Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
· Witterungs- und alterungsbeständig
· Gute UV-Beständigkeit
· Geeignet auch für den Außenbereich (ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung)
· Geruchsarm
· Überstreichbar – bitte Wichtige Hinweise im technischen Datenblatt beachten
· Emissionsarm (gilt für alle Farben außer Transparent)
· Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit - Erfüllt die Anforderungen der RAL-Montage-Richtlinie

Prüfungen & Normen

· Erfüllt GEV EMICODE: EC1 Plus "sehr emissionsarm" (gilt für alle Farben außer Transparent)
· Erfüllt RAL UZ 123 (Blauer Engel) (gilt für alle Farben außer Transparent)
· DIN EN 15651 - Typ F int - ext 12,5 P 
· DIN EN 15651 - Typ F int - ext (F 7,5 P) gilt nur für den Farbton Transparent
· Leed 2009 (v3): Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
· Leed (v4): Erfüllt die Anforderungen „Low-emitting materials / Emissions & Content
[bookmark: _GoBack]Requirements“ für Gebäude außerhalb der USA
· DGNB erfüllt die Kriterien (Version 2023; ENV 1.2, Anlage 1 Zeile 11 für die Stufen 1-4 und Zeile 13 für die Stufen 1-4 
· VOC-Emissionsklasse (Frankreich): A+
· Brandverhalten DIN EN 13501: E
· Für Anwendungen nach IVD-Merkblatt Nr. 12, 16, 20, 29, 31, 32, 35 geeignet


	Technische Daten
	Premium Acryl
	Premium Acryl Transparent

	Dichte (DIN EN ISO 2811-1) 
	1,58 ± 0,05 g/cm³
	1,06 ± 0,03 g/cm³

	Hautbildungszeit (23°C/50% r.F)
	ca. 10 min 
	ca. 15 min

	Penetration (DIN 51579 / 5 sek.) 
	205 ± 30 1/10 mm
	210 ± 30 1/10 mm

	Standvermögen (in Anlehnung an ASTM 2202) 
	≤ 2 mm

	Shore A Härte (DIN 53505)
	10 ± 5 Einheiten
	35 ± 5 Einheiten

	Dehnspannungswert (DIN EN ISO 8339-A, 100%)
	ca. 0,1 N/mm²
	ca. 0,2 N/mm²

	Zulässige Gesamtverformung (Herstellerfestlegung)
Bewegungsvermögen (ISO 11600):
	15 %
12,5 % 
	10 %
7,5 %

	Volumenschwund 
	ca. 21 %
	ca. 42 %

	Massenschwund (DIN EN ISO 10563)
	max. 15 %
	max. 40 %

	Verarbeitungstemperatur (Dichtstoff und Untergrund) 
	+5 bis +35°C

	Wasserdampfdiffusionswiderstand
(23°C; 50% => 0%)
	μ = ca. 3500
sd = ca. 35m (10mm Dichtstoffdicke)

	Temperaturbelastung (ausgehärteter Dichtstoff)
	-25 bis +80°C

	Brandklasse (EN 13501)
	E

	Lagerbeständigkeit
(geschlossenes Originalgebinde) 
	24 Monate (+5 bis +35°C, 50% r.F.) 
vor Frost schützen!


Die Aushärtung ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchte, der Schichtdicke sowie dem Saugverhalten der Untergründe. Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Prüfung bei Normklima (23°C/50% r.F.). Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuch-tigkeit sowie Fugentiefen über 15 mm verlangsamen die Hautbildung und Aushärtung teilweise deutlich.
Die Kenndaten werden zeitnah zur Produktion ermittelt und können mit zunehmendem Alter des Produktes sowie den ver-schiedenen Einfärbungen leicht variieren. Die Kenndaten stellen keine Spezifikationsvereinbarung dar.

Fugenausbildung

Abzudichtende Fugen sollen mindestens die Maße 5 x 5 mm (Innenanwendung) bzw. 10 x 8 mm (Außenanwendung; Breite x Tiefe) aufweisen. Bei zunehmender Fugenbreite (bis 30 mm) sollte die Fugentiefe entsprechend DIN18540 in etwa die Hälfte der Fugenbreite betragen. Bei Dreiecksfasen ist auf 
eine leichtmäßige und gleichschenklige Ausbildung mit mindestens 7 mm Haftfläche auf jeder Seite zu achten.

Vorbereitung der Haftflächen

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei (ggf. Reinigung mit z.B. EVT Soft- / Spezialreiniger) sein. Poröse Untergründe (z. B. Beton, Gipskarton, Holz roh) sind mit Primer vorzubehandeln (siehe auch unsere Primertabelle). Vor dem Primerauftrag gegebenenfalls Zementschlämme, Schalölbeschichtungen/Imprägnierungen entfernen. Bei Sanierungsarbeiten müssen alte Dichtungsmasse, Farbreste und nicht tragfähige Schichten vollständig entfernt werden. Bei beschichteten Untergründen (z.B. Lacke, Anstriche) ist die Verträglichkeit mit dem Dichtstoff durch Vorversuche sicherzustellen.

[bookmark: _Hlk98836729]Die Fuge muss unbedingt mit einem geeigneten, richtig dimensionierten Hinterfüllmaterial (z.B. geschlossenzellige PE-Schnur, PE-Folie) versehen werden, um eine 3-Flächenhaftung zu verhindern. Die Fugenränder können mit einem Selbstklebeband abgedeckt werden, um saubere und gerade Fugen zu gewährleisten.
Bei beschichteten Untergründen (z.B. Lacke, Anstriche) ist die Verträglichkeit mit dem Dichtstoff durch Vorversuche sicherzustellen.

Verarbeitung

Kartuschendüse entsprechend der Fugendimensionierung aufschneiden. Dichtstoff mit einer geeigneten EVT Hand-, Akku- oder Luftdruck-Dichtstoffpistole blasenfrei in die Fuge einbringen und anschließend ggf. mit EVT Glättmittel und einem geeigneten Glättwerkzeug glätten. Das Glätten verbessert den Kontakt zwischen Dichtstoff und den Haftflächen. Überschüssiges Glättmittel anschließend sofort entfernen, um dauerhafte Schlieren zu vermeiden. Eventuell verwendetes Klebeband sofort entfernen, um ein Aufreißen der sich bildenden Haut zu vermeiden, ggf. nachglätten.
Eine Kartusche (310 ml) reicht für ca. 12 m (5x5 mm) bzw. 3 m (10x10 mm) Fugenlänge.
Dichtstoffreste können nach vollständiger Aushärtung über den Haus- bzw. Gewerbeabfall entsorgt werden.

Reinigung

Frischer Acryldichtstoff kann mittels Wasser entfernt werden. Durchreagiertes Material lässt sich nur noch mechanisch oder unter Verwendung von EVT Spezial-Reiniger zu entfernen.

Wichtige Hinweise

Die Funktionsfähigkeit des Dichtstoffes kann nur bei einwandfreier Verarbeitung unter Beachtung
der einschlägigen Regelwerke (Fugendimensionen und -abstände, Ausführungshinweise) gewährleistet werden. Das Einbringen des Dichtstoffes bei starken Temperaturschwankungen (Frühbeanspruchung der Dichtmasse) sollte vermieden werden.
Bei der Anwendung im Außenbereich ist die Fuge vor Schlagregen und dauernder Feuchtebelastung zu schützen. Das Abbinden erfolgt über die Abgabe von Wasser an die Umgebung. Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen sowie Fugentiefen über 15 mm können die Aushärtung ggf. deutlich verlangsamen.
Aufgrund des Aushärteprinzips (Verdunstung von Wasser) ändert sich die Farbe des Dichtstoffs
während des Abbindens geringfügig.
Der Dichtstoff ist anstrichverträglich nach DIN 52452-4. Aufgrund der Vielzahl der im Markt befindlichen Farbsysteme empfehlen wir im konkreten Fall dennoch unbedingt eigene Verträglichkeitstests. Dehnbelastete Fugen dürfen nicht überstrichen werden, da aufgrund der geringeren Elastizität der meisten Anstrichsysteme Risse in der Beschichtung entstehen können. Werden gering dehnbelastete Fugen überstrichen, so ist vorher eine Trocknungszeit von mindestens einer Woche einzuhalten beeinträchtigt.
Das Produkt darf nicht im Sanitärbereich, auf Marmor/Naturstein, im Tiefbau, auf Bitumen, Teer oder Weichmacher-abgebenden Untergründen, auf unbehandelten (ohne Primer-Auftrag) metallischen Untergründen, für Fugen, die in einem dauernden Kontakt mit Feuchtigkeit stehen (z.B. erdberührte Betonflächen) sowie für Fugen in direktem Kontakt zu Lebensmitteln verwendet werden. Dehnbelastete Fugen dürfen nicht überstrichen werden, da aufgrund der geringeren Elastizität der meisten Anstrichsysteme Risse in der Beschichtung entstehen können. Werden gering dehnbelastete Fugen überstrichen, so ist vorher eine Trocknungszeit von mindestens einer Woche einzuhalten. Aufgrund des Aushärteprinzips (Verdunstung von Wasser) erreicht der Kleb- und Dichtstoff erst während des Abbindens seine Transparenz. Die Funktionsfähigkeit des Dichtstoffes kann nur bei einwandfreier Verarbeitung unter Beachtung der einschlägigen Regelwerke (Fugendimensionierung und –abstände, Ausführungshinweise) gewährleistet werden. Das Einbringen des Dichtstoffes bei starken Temperaturschwankungen (Frühbeanspruchung der Dichtmasse) ist zu vermeiden.
Nur restlos entleerte Kartuschen zum Recycling geben!
Bei Fragen für die Anwendungstechnik wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Verkaufsberater oder sprechen Sie unseren Vertriebsinnendienst an 07150/97406-0.

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Dichtstoffes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht für den Lebensmittel- oder Trinkwasserbereich geeignet. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten. Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Tel.: 07150/97406-0. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.


Mängelhaftung

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Für Anfragen bei speziellen Anwendungen stehen wir gerne zur Verfügung. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beachten. Ebenso ist es Aufgabe des Anwenders zu prüfen, ob für den vorgesehenen Einsatzzweck behördliche Auflagen zu erfüllen oder Genehmigungen einzuholen sind, sowie etwaige weitergehende Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch im Hinblick auf etwaige Mängelhaftung.
Durch jede Neuausgabe dieses Produktdatenblattes werden ältere Ausgaben ungültig.














Farben & Lieferform

	Farben
	310 ml Kartusche
	400 ml Folienbeutel
	600 ml Folienbeutel

	Betongrau
	*
	*
	2710-1-060010

	Grau 
	2710-2-030001
	*
	*

	Transparent 
	2710-2-030003*
	*
	*

	Weiß
	2710-2-030002
	2710-1-040002
	2710-1-060002


*Keine Lagerware, Mindestabnahme und Lieferzeiten auf Anfrage
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